Harmonogram szczegółowy 
Gospodarka odpadami przemysłowymi_laboratorium

| Nr zajęć | Opis |
| --- | --- |
| L_1 | Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych. - przedstawienie zakresu oraz sposobu realizacji poszczególnych ćwiczeń - omówienie zasady zaliczenia przedmiotu - szkolenie BHP |
| L_2 | Stabilizacja/zestalanie niebezpiecznych odpadów mineralnych. - badania właściwości fizykochemicznych wybranych odpadów przemysłowych - analiza makroskopowa odpadów (konsystencja, barwa, zapach) - oznaczenie wilgotności odpadów surowych oraz stosowanego spoiwa hydraulicznego (równoległe nastawienie dwóch prób) - wykonanie testów na wymywanie zanieczyszczeń (PN-EN i TCLP) z odpadów surowych oraz stosowanego materiału wiążącego (pomiar przewodnictwa oraz pH w przesączach) - dobór dawki wody zarobowej - analiza wpływu dodatku drobnoziarnistego kruszywa na zużycie wody zarobowej - zestalanie odpadów (około 6 prób o różnym składzie; mieszaninę odpadowo-cementową należy rozłożyć do dwóch identycznych pojemników) - mineralizacja odpadów przemysłowych - oznaczenie metali W DOMU! Scharakteryzować rodzaj zastosowanego cementu (właściwości na podstawie symboli np. CEM II 42,5 R); prezentacja na następnych zajęciach Analiza możliwości obniżenia wartości wskaźnika w/c (co zrobić, żeby np. zmniejszyć zużycie wody zarobowej?; charakterystyka wykorzystanego w cementu); prezentacja na zajęciach |
| L_3 | Odkażanie osadów komunalnych różnymi formami wapna – Ca(OH)2. - analiza makroskopowa odpadów (konsystencja, barwa, zapach) - oznaczenie wilgotności osadów surowych (równoległe nastawienie dwóch prób) - wykonanie wyciągu wodnego z osadów surowych (pomiar pH oraz przewodnictwa w przesączu) - wapnowanie osadów wapnem palonym (6 prób/6 osób) i wapnem hydratyzowanym (6 prób/6 osób) - wyciąg wodny po 30 min. stabilizacji (pomiar pH oraz przewodnictwa w przesączu) - oznaczenie uwodnienia osadów po 30 min. odkażania - pobrać próby do analizy mikrobiologicznej Badania stabilizacji/zestalania wybranych odpadów przemysłowych. - zważenie prób i obliczenie uwodnienia odpadów surowych oraz spoiwa - oznaczenie straty prażenia odpadów surowych oraz stosowanego spoiwa hydraulicznego - obliczenia wskaźnika wodno-cementowego (w/c) prób zestalonych odpadów (z uwzględnieniem dawki wody zarobowej oraz wilgotności odpadów) |

| L_4 | Odkażanie osadów komunalnych różnymi formami wapna – CaO. - zważenie prób i obliczenie uwodnienia osadów surowych - oznaczenie zawartości materii organicznej w osadach surowych (równoległe nastawienie dwóch prób) - zważenie prób i obliczenie uwodnienia mieszanin osadowo-wapiennych po 30 min. stabilizacji - wapnowanie osadów wapnem palonym (6 prób/6 osób) i wapnem hydratyzowanym (6 prób/6 osób) - pomiar temperatury w trakcie 30 min. stabilizacji wapnem palonym - wyciąg wodny po 30 min. stabilizacji (pomiar pH oraz przewodnictwa w przesączu) - oznaczenie uwodnienia osadów po 30 min. odkażania |
| --- | --- |
| L_5 | Analiza ilościowo-jakościowa strumienia zużytych baterii małogabarytowych w punktach zbiórki. - zważenie strumienia zużytych baterii małogabarytowych otrzymanych do rozsortowania - analiza ilościowo-jakościową na poszczególne typy/rodzaje zużytych baterii małogabarytowych zgodnie z kryteriami: - ze względu na kształt - ze względu na rozmiar - ze względu na elektrody i elektrolit używany do produkcji baterii małogabarytowych - uzyskane wyniki mas poszczególnych rodzajów/typów zużytych baterii małogabarytowych należy wyrazić poprzez ich procentowy udział w całej masie sortowanych zużytych źródeł energii Odkażanie osadów komunalnych różnymi formami wapna. - zważenie prób i obliczenie zawartości materii organicznej osadów surowych - zważenie prób i obliczenie uwodnienia mieszanin osadowo-wapiennych po 30 min. stabilizacji |
| L_6 | Mechaniczna obróbka strumienia zużytych baterii cynkowo-węglowych (Zn-C) i/lub cynkowo-manganowych (Zn-Mn) z wydzieleniem elementów budowy. - zważanie badanych zużytych baterii cynkowo-węglowych (Zn-C) i/lub cynkowo-manganowych (Zn-Mn) - obróbka mechaniczna badanych zużytych baterii cynkowo-węglowych (Zn-C) i/lub cynkowo-manganowych (Zn-Mn) – rozdział badanej zużytej baterii na poszczególne elementy budowy - zważenie poszczególnych elementów budowy badanej zużytej baterii - uzyskane wyniki mas poszczególnych elementów budowy zużytej baterii Zn-C lub Zn-Mn należy wyrazić poprzez ich procentowy udział w masie badanej baterii |
| L_7 | Ługowanie/odmywanie wodą alkaliów z „czarnej masy” bateryjnej powstałej po mechanicznej obróbce strumienia zużytych baterii małogabarytowych cynkowo-węglowych (Zn-C) i/lub cynkowo-manganowych (Zn-Mn). - przygotowanie „czarnej masy” bateryjnej do badań - ługowanie/wymywanie wodą alkaliów z „czarnej masy” bateryjnej - w roztworze po ługowaniu/wymywaniu wodą alkaliów z „czarnej masy” bateryjnej wykonać oznaczenie: - zawartość metali: potas (K) i sód (Na) - jony amonowe (NH4+) - jony chlorkowe (Cl-) - pH - przewodnictwo - stały materiał po ługowaniu/wymywaniu wodą przenieść ilościowo do krystalizatora, oznaczyć ubytek masy - na podstawie wyniku pH określić odczyn (zasadowy, alkaliczny, obojętny) oraz obliczyć stężenie jonów wodorowych (H+) w mol/dm3 i mg/dm3 w badanym roztworze - na podstawie wag „czarnej masy bateryjnej” przed procesem ługowania/wymywania i po jednostkowym procesie należy wyznaczyć ubytek masy i wyrazić go w g i % Kwaśne ługowanie metali cynku (Zn) i manganu (Mn) z „czarnej masy” bateryjnej powstałej po mechanicznej obróbce strumienia zużytych baterii małogabarytowych cynkowo-węglowych (Zn-C) i/lub cynkowo-manganowych (Zn-Mn). - przygotowanie „czarnej masy” bateryjnej do badań - ługowanie matali z „czarnej masy” bateryjnej z wykorzystaniem kwasów mineralnych przy różnych parametrach prowadzenia procesu m.in. czasu i/lub temperatury - w roztworze po kwaśnym ługowaniu metali z „czarnej masy” bateryjnej wykonać oznaczenie: - pH - przewodnictwo - stały materiał po kwaśnym ługowaniu przenieść ilościowo do krystalizatora, oznaczyć ubytek masy Współstrącanie metali cynku (Zn) i manganu (Mn) z roztworów po kwaśnym ługowaniu „czarnej masy” bateryjnej powstałej po mechanicznej obróbce strumienia zużytych baterii małogabarytowych cynkowo-węglowych (Zn-C) i/lub cynkowo-manganowych (Zn-Mn). - z roztworu po kwaśnym ługowaniu „czarnej masy” bateryjnej przeprowadzić współstrącanie metali z wykorzystaniem roztworów alkalicznych - uzyskany osad przenieść ilościowo do krystalizatora, oznaczyć masę powstałych wodorotlenków/tlenków - wykonać pełen bilans masowy eksperymentu |
| L_8 | Ocena efektywności procesu S/Z - zważenie prób i obliczenie uwodnienia zestalonych prób odpadów - oznaczenie nasiąkliwości masowej oraz podciągania kapilarnego prób zestalonych odpadów - ocena parametrów mechanicznych uzyskanych kompozytów odpadowo-cementowych - wykonanie testów na wymywanie zanieczyszczeń (PN-EN i TCLP) z prób zestalonych odpadów (pomiar przewodnictwa oraz pH w przesączach) |
| L_9 | Odzysk miedzi (Cu) i srebra (Ag) z obwodów drukowanych (PCB) po mechanicznej obróbce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). - zważenie badanego obwodu drukowanego pozyskanego z zużytego sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego (ZSEE) - przeprowadzenie procesu kwaśnego ługowania badanego odpadu przy różnych parametrach prowadzenia procesu m.in. czasu i/lub temperatury - oznaczenie zawartość metali miedzi i srebra w roztworze po ługowaniu PCB - zważenie badanego obwodu drukowanego po procesie kwaśnego ługowania - obliczanie zawartości metali miedzi (Cu) i srebra (Ag) w odniesieniu do początkowej wagi badanego obwodu drukowanego |
| L_10 | Zestawienie i interpretacja wyników badań. Ocena efektywności procesów. Sporządzenie raportu z ćwiczeń. |